HELUSOUND® 600 FRNC, bezhalogenowy

Przewody głośnikowe HELUSOUND® 600 FRNC

| Typ |  |  |  | Kabel głośnikowy HELUSOUND® 600 FRNC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa |  |  |  | 2x1,5 |  |  |  |  |
| Żyła przewodząca: |  |  |  | Cu niepob. |  |  |  |  |
| Izolacja żyły: |  |  |  | FRNC |  |  |  |  |
| Kolor: |  |  |  | czerwony, czarny |  |  |  |  |
| Konstrukcja przewodu: |  |  |  | pary skręcane |  |  |  |  |
| Materiał powłoki: |  |  |  | FRNC |  |  |  |  |
| Średnica zewnętrzna w przybliżeniu: |  |  |  | ok. 6,6 mm |  |  |  |  |
| Kolor powłoki: |  |  |  | Czarny |  |  |  |  |
| Dane elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezystancja żyły, max.: |  |  |  | 12,7 Ohm/km |  |  |  |  |
| Dane techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga orientacyjna: |  |  |  | ok. 77 kg/km |  |  |  |  |
| Min. promień gięcia przy układaniu: |  |  |  | 33 mm |  |  |  |  |
| Zakres temperatury pracy min.: |  |  |  | -5°C |  |  |  |  |
| Zakres temperatur pracy max.: |  |  |  | +70°C |  |  |  |  |
| Waga miedzi: |  |  |  | 28,8 kg/km |  |  |  |  |
| Normy |  |  |  | Korozyjność wg EN50267-2-3 |  |  |  |  |
|  | Nr kat. |  | Budowa | Rezystancja | Średnica zewnętrzna | Waga Cu | Waga |  |
|  |  |  |  | przewodnika | ok. mm | kg / km | ok. kg / km |  |
|  |  |  |  | Ohm / km |  |  |  |  |
|  | 400116 |  | 2x1,5 | < 12,7 | 6,6 | 28,8 | 77,0 |  |
|  | 400117 |  | 2x2,5 | < 7,9 | 7,5 | 48,0 | 105,6 |  |
|  | 400118 |  | 2x4,0 | < 4,9 | 9,4 | 76,8 | 166,9 |  |
|  | 400119 |  | 4x2,5 | < 7,9 | 8,8 | 96,0 | 161,5 |  |
|  | 400120 |  | 4x4,0 | < 4,9 | 11,6 | 153,6 | 271,6 |  |
|  | 400121 |  | 8x2,5 | < 7,9 | 13,5 | 192,0 | 338,6 |  |
|  | 400122 |  | 8x4,0 | < 4,9 | 16,8 | 307,2 | 531,5 |  |

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastosowanie

Rozwiązanie w zakresie ochrony p/poż. Ognioodporny o niskiej emisji dymów, bezhalogenowy, nie wydziela gazów korozyjnych, nie rozprzestrzenia płomieni.