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HELUSOUND® 600 FRNC, bezhalogenowy
Przewody głośnikowe HELUSOUND® 600 FRNC












	Typ
	
	
	Kabel głośnikowy HELUSOUND® 600 FRNC
	
	

	Budowa
	
	
	2x1,5
	
	
	
	

	Żyła przewodząca:
	Cu niepob.
	
	
	
	

	Izolacja żyły:
	
	
	FRNC
	
	
	
	

	Kolor:
	
	
	czerwony, czarny
	
	
	
	

	Konstrukcja przewodu:
	pary skręcane
	
	
	
	

	Materiał powłoki:
	
	
	FRNC
	
	
	
	

	Średnica zewnętrzna w przybliżeniu:
	ok. 6,6 mm
	
	
	
	

	Kolor powłoki:
	
	
	Czarny
	
	
	
	

	Dane elektryczne
	
	
	
	
	

	Rezystancja żyły, max.:
	12,7 Ohm/km
	
	
	
	

	Dane techniczne
	
	
	
	
	

	Waga orientacyjna:
	ok. 77 kg/km
	
	
	
	

	Min. promień gięcia przy układaniu:
	33 mm
	
	
	
	

	Zakres temperatury pracy min.:
	-5°C
	
	
	
	

	Zakres temperatur pracy max.:
	+70°C
	
	
	
	

	Waga miedzi:
	
	
	28,8 kg/km
	
	
	
	

	Normy
	
	
	Korozyjność wg EN50267-2-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr kat.
	
	Budowa
	Rezystancja
	Średnica zewnętrzna
	Waga Cu
	Waga
	

	
	
	
	
	przewodnika
	ok. mm
	kg / km
	ok. kg / km
	

	
	
	
	
	Ohm / km
	
	
	
	

	
	400116
	
	2x1,5
	< 12,7
	6,6
	28,8
	77,0
	

	
	400117
	
	2x2,5
	< 7,9
	7,5
	48,0
	105,6
	

	
	400118
	
	2x4,0
	< 4,9
	9,4
	76,8
	166,9
	

	
	400119
	
	4x2,5
	< 7,9
	8,8
	96,0
	161,5
	

	
	400120
	
	4x4,0
	< 4,9
	11,6
	153,6
	271,6
	

	
	400121
	
	8x2,5
	< 7,9
	13,5
	192,0
	338,6
	

	
	400122
	
	8x4,0
	< 4,9
	16,8
	307,2
	531,5
	


Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zastosowanie
Rozwiązanie w zakresie ochrony p/poż. Ognioodporny o niskiej emisji dymów, bezhalogenowy, nie wydziela gazów korozyjnych, nie rozprzestrzenia płomieni.
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